INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA PRZEJEZDNEGO 
DO PRODUKCJI KRĘGÓW
        
1.   Przeznaczenie.
Urządzenie przeznaczone jest do produkcji kręgów betonowych. 
        
2.   Budowa urządzenia.
Urządzenie składa się z następujących zespołów: rama z kołami jezdnymi, rdzeń formujący powierzchnię wewnętrzną kręgu, elektrowibrator, płaszcz zewnętrzny, mechanizm podnoszenia rdzenia, pierścień formujący (góra kręgu), lej zasypowy.
        
3.   Obsługa.
Obsługę stanowi dwóch pracowników (łącznie z przygotowaniem i dowozem mieszanki betonowej) przeszkolonych w zakresie obsługi urządzenia, jak również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
•	Zakres obowiązków obsługi:
-     przygotowanie mieszanki betonowej,
-     przygotowanie eksploatacyjne urządzenia,
-     proces formowania,
-     rozformowanie.
•	Przygotowanie urządzenia składa się z następujących czynności:
-     oczyszczenie wnętrza formy oraz oczyszczenie i nasmarowanie podkładu pierścieniowego,
-     ułożenie podkładu pierścieniowego w miejscu formowania,
-     podniesienie rdzenia wewnętrznego i otwarcie płaszcza zewnętrznego,
-     najechanie urządzenia na pierścień,
-     zamknięcie zewnętrznego płaszcza,
-     opuszczenie rdzenia.
•	Proces formowania obejmuje:
-     założenie leja zasypowego,
-     zasypanie mieszanką betonową do połowy wysokości formy,
-     wstępne wibrowanie mieszanki (włączenie elektrowibratora – ok. 10 s.),
-     zasypanie mieszanką betonową do pełnej wysokości,
-     założenie górnego pierścienia formującego,
-    wibrowanie mieszanki (przez 10-15 s),
-    wyrównanie górnej krawędzi kręgu podczas wibracji.
•	Rozformowanie:
-     zdjęcie leja zasypowego,
-     zdjęcie górnego pierścienia formującego,
-     podniesienie rdzenia do góry (przez obrót korby podnośnika śrubowego),
-     odpięcie i rozchylenie zewnętrznych płaszczyzn formujących,
-     odjechanie urządzeniem na następne stanowisko formowania.
Pozostawiony na podkładzie pierścieniowym świeżo sformowany krąg pozostaje na nim do dalszego dojrzewania.
•	Zasilanie i ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Wibrator zasilany jest energią elektryczną. Do przewodu zerowego nie wolno podłączać żadnych łączników i zabezpieczeń. Połączenia śrubowe na zaciskach przewodów powinny być zabezpieczone podkładkami sprężystymi przed zluzowaniem się. 
•	Czas pracy.
Cykl pracy obsługi na jedno zaformowanie wynosi maksymalnie 20 minut. Czas dojrzewania naturalnego na podkładzie formującym wynosi 2-3 dni (w zależności od temperatury otoczenia).
•	Po zakończeniu pracy należy:
-       Unieruchomić maszynę, wyłączyć silnik spod napięcia, oczyścić.
-       Uporządkować narzędzia, materiały i wyroby gotowe.

        
      OPRACOWAŁ							ZATWIERDZIŁ